Opis zjeżdżalni:

Zjeżdżalnia familijna przystosowana do korzystania z niej przez dzieci i dorosłych; rodzaj ślizgu ANACONDA; elementy ślizgu wykonane z laminatu; konstrukcję zjeżdżalni stanowią trzy stalowe słupy z rur okrągłych,ocynkowanych, dwa słupy wraz ze wspornikami tworzą ruszt wsporczy ślizgu, trzeci wraz ze stalową klatką schodową, poręczami i podestem stanowi wyjście na zjeżdżalnię; konstrukcja nośna zjeżdżalni ( wszystkie elementy ocynkowane ); powierzchnie chodzenia wykonane z materiału antypoślizgowego; konstrukcja zjeżdżalni posadowiona na betonowychblokach fundamentowych, zagłębionych 30 cm poniżej projektowanego terenu; do zjeżdżalni należy doprowadzić przyłącze wodne PVC-U 1x DN160 120m3/h oraz kabel sterujący systemem start-stop;

Konstrukcja stalowa:

- S355J2 – na główne słupy nośne.

- S235JR – R35 – na konstrukcję wsporczą.

- Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461.

- Wszystkie powierzchnie chodzenia w tym podłoga podestów, oraz pokrycia stopnic muszą być wykonane z materiału antypoślizgowego klasy C, uniemożliwiającego poślizgnięcie się bosych stóp. W zakresie schodów, platform startowych, oraz balustrad zaleca się wykonanie ich zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 14122-3

pkt.4 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego stosowanych materiałów i wymiarów

pkt.5 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego schodów

pkt.7 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego balustrad

Zjeżdżalnie:

- Elementy ślizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z żywic poliestrowych zbrojonych matami z włókna szklanego. W kołnierzach poprzecznych elementy powinny mieć elementy centrujące  „pióro – wpust”, które dodatkowo zabezpieczają przed rozszczelnieniem i przemieszczaniem się elementów względem siebie podczas użytkowania.

- Krawędzie ślizgu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1069-1

- Laminat poliestrowo-szklany, z którego wykonane są ślizgi, musi posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną.

- Elementy ślizgu muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1069-1: 2010E

- Materiały uszczelniające złącza i konserwujące powierzchnię ślizgu muszą posiadać stosowne atesty do kontaktu z wodą pitną.

- Elementy złączne tj. śruby, podkładki i nakrętki klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.

- Instalację wodną doprowadzającą wodę do zjeżdżalni wykonać z rur ciśnieniowych PVC-U łączonych metodą klejenia.

- Punkt startowy zjeżdżalni ma być wyposażony w instrukcję użytkowania zjeżdżalni w formie tablicy informacyjnej.

Parametry zjeżdżalni:

Nazwa               |Z1  - O1000

Długość[mm]   |ES-1,100m + 31,983m

Nachylenie [%]|10,64

Wysokość [m]  |3,5